关于南日岛东岱湾养鲍塑胶渔排

验收标准变更说明

根据咨询检测单位对《南日岛东岱湾养鲍塑胶渔排建造验收标准》内各个检测项目的意见后，我方现对《南日岛东岱湾养鲍塑胶渔排建造验收标准》（下文简称《验收标准》）中部分验收条款进行调整，以便于项目验收顺利实施，下文将对具体的变更内容做详细说明：

一、PE100构建及原材料检测

本部分检测对象包含：HDPE管材、‘#’型连接件、塑胶浮筒、人行走道踏板、插销、限位块等以PE100为原材料所生产的构件。

- 关于MRS的检测要求变更

- 原《验收标准》内对于MRS的检测标准为：

| 项目 | 单位 | 要求 | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| MRS | Mpa | 10.0 |  |

- 现变更如下表：

| 项目 | 单位 | 要求 | 实验方法及参考标准 | 检测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 静液压强度 | Mpa | 无破裂、无渗漏 | GB/T13663 | 20℃静液压，环应向力12.4MPA，100h |
| 静液压强度 | Mpa | 无破裂、无渗漏 | GB/T13663 | 80℃静液压，环向应力5.5MPA，165h |

- 变更说明：将项目名称更改为“静液压强度”，因为MRS是通过静液压强度推算出来的，实际检测是参数是静液压强度；补充该项目检测具体参考标准，以及检测要求。

- 关于“密度”的检测变更说明

- 原《验收标准》内对于“密度”的检测标准为：

| 项目 | 单位 | 要求 | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度 | g/cm3 | 0.941~0.965 | GB/T3682 |

- 现变更如下：

| 项目 | 单位 | 要求 | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度 | g/cm3 | 0.941~0.965 | GB/T1033.1 |

- 变更说明：变更该项目检测具体参考标准，更符合要求。

- 关于“熔体流动速率”的检测变更说明

- 原《验收标准》内对于“熔体流动速率”的检测标准为：

| 项目 | 单位 | 要求 | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 熔体流动速率 | g/10min(5kg) | 0.4~1.2 | GB/T1033 |

- 现变更如下：

| 项目 | 单位 | 要求 | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 熔体流动速率 | g/10min(5kg) | 0.2~0.5 | GB/T13663 |

- 变更说明：补充该项目检测具体参考标准，检测要求更改为0.2~0.5 g/10min(5kg)。

- 关于“断裂伸长率”的检测变更说明

- 原《验收标准》内对于“断裂伸长率”的检测标准为：

| 项目 | 单位 | 要求 | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 断裂伸长率 | % | ≥350 | GB/T1040 |

- 现变更如下：

| 项目 | 单位 | 要求 | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 断裂伸长率 | % | ≥350 | GB/T13663 |

- 变更说明：补充该项目检测具体参考标准。

- 关于“拉伸模量”的检测变更说明

- 原《验收标准》内对于“拉伸模量”的检测标准为：

| 项目 | 单位 | 要求 | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸模量 | Mpa | ＞800 |  |

- 现变更如下：

| 项目 | 单位 | 要求 | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸模量 | Mpa | ＞800 | GB/T1040 |

- 变更说明：补充该项目检测具体参考标准。

- 关于“抗冲击强度”的检测要求变更

- 原《验收标准》内对于“抗冲击强度”的检测标准为：

| 项目 | 单位 | 要求 | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗冲击强度 | Kg/㎡ | 85 |  |

- 现变更如下：

| 项目 | 单位 | 要求 | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗冲击强度 | Kg/㎡ | 85 | GB/T1043.1 |

- 变更说明：补充该项目检测具体参考标准。

- 关于“氧化诱导时间”的检测要求变更

- 原《验收标准》内对于“氧化诱导时间”的检测标准为：

| 项目 | 单位 | 要求 | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氧化诱导时间（200℃） | min | ≥20 |  |

- 现变更如下：

| 项目 | 单位 | 要求 | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氧化诱导时间（200℃） | min | ≥20 | GB/T13663 |

- 变更说明：补充该项目检测具体参考标准。

- 关于“炭黑含量”的检测要求变更

- 原《验收标准》内对于“炭黑含量”的检测标准为：

| 项目 | 单位 | 要求 | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 碳黑含量 | % | 2/2.5 |  |

- 现变更如下：

| 项目 | 单位 | 要求 | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 碳黑含量 | % | 2/2.5 | GB/T13663 |

- 变更说明：补充该项目检测具体参考标准。

- 关于“耐环境应力开裂”的检测要求变更

- 原《验收标准》内对于“耐环境应力开裂”的检测标准为：

| 项目 | 单位 | 要求 | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐环境开裂应力 | h | ≥1000 |  |

- 现变更如下：去除此条验收标准。

- 变更说明：首先此项检测耗时过长，不利于项目实施，另外原《验收标准》中所参考的标准《GB/T 13663-2000 给水用聚乙烯(PE)管材》内并无对此项检测的要求。

- 关于“挥发份”含量的检测要求变更

- 原《验收标准》内对于“挥发份”的检验标准为：

| - 项目 | 单位 | 要求 | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挥发份含量 | mg/kg | ＜350 |  |

- 现变更如下：

| - 项目 | 单位 | 要求 | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挥发份含量 | mg/kg | ＜350 | GB/T 2914-2008 |

- 变更说明：补充该项目检测具体参考标准。

- 塑胶浮筒检测

- 本部分检测对象包含项目内两种塑胶浮筒：浮筒I、浮筒II。

- 关于浮筒“抗紫外线能力”的检测要求变更

- 原《验收标准》中对“抗紫外线能力”的检验标准为：

- 抗紫外线（UPE）能力≥40；

- 现变更如下：

- 抗老化性能，

| - 项目 | 要求 | 实验方法 |
| --- | --- | --- |
| 抗老化性能 | 断裂伸长率、拉伸强度、抗冲击强度保留率≥90% | GB/T16422.3-2014中A法， 辐射照度290nm-800nm，500W/㎡，老化时间500h， |

- 变更说明：将检测项目名称改为“抗老化性能”，更符合要求，规定了具体的实验方法及要求。

- 人行走道踏板

- 本部分检测对象为项目中的人行走道踏板。

- 1、关于“踏板表层材料DIN磨耗”的检测要求变更

- 原《验收标准》中对“踏板表层材料DIN磨耗”的检验标准为：

| - 项目 | 单位 | 要求 | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 踏板表层材料DIN磨耗 | mm3 | ≤200 |  |

- 现变更如下：

| - 项目 | 单位 | 要求 | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 踏板表层材料DIN磨耗 | mm3 | ≤200 | GB/T9867-2008 |

- 变更说明：补充该项目检测具体参考标准。

- 关于“干止滑”、“湿止滑”的检测要求变更

- 原《验收标准》中对“干止滑”、“湿止滑”的检验标准为：

| - 项目 | 单位 | 要求 | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干止滑 | —— | ≥0.7 |  |
| 湿止滑 | —— | ≥0.4 |  |

- 现变更如下：

| - 项目 | 单位 | 要求摩擦系数 | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗滑值 | —— | ≥35 | GB/T 24508-2009 |

- 变更说明：因为项目所用踏板国家无对应的标准与标准，因此参考《木塑地板 GB/T 24508-2009》中的抗滑值检测。

- 四、关于“塑木板”的检测要求变更

- 1、关于“抗紫外线能力”的检测要求变更

- 原《验收标准》中对“抗紫外线能力”的检验标准为：

- 抗紫外线（UPE）能力≥40；

- 现变更如下：

- 抗老化性能，

| - 项目 | 要求 | 实验方法 |
| --- | --- | --- |
| 抗老化性能 | 弯曲破坏载荷保留率≥90% | GB/T24508-2009，老化时间500h， |

- 变更说明：将检测项目名称改为“抗老化性能”，更符合要求，规定了具体的实验方法及要求。

- 关于验收中批次的解释变更

- 原“验收标准”未对批次进行具体解释。

- 现变更如下：

- 批次：批次以厂家出厂日期或出厂编号为准

- 变更说明：具体解释了“批次”的定义。

- 关于检测结果补充条款

- 原“验收标准”“总则”中“1.3”规定“检测参数参照附表1，检测费用由建设单位承担”.

- 现变更如下：

- 检测参数参照附表1，检测费用由建设单位承担；若检测结果出现不合格，后期重新供货后的相应检测费用由供货单位承担。

- 变更说明：针对如果检测后出现产品不合格，重新供货后，检测费用应由供货单位承担。

- 以上为详细的变更说明，附件是变更后的《南日东岱湾养鲍塑胶渔排建造验收标准》，特此发函予莆田市秀屿区滨海渔港建设开发有限公司，请贵单位根据此说明，对项目相应内容做必要调整。

- 福建省水产研究所（盖章）

- 2017年8月15日